Table S1. EIS data for SiF samples. Values refer to 10 mHz.

| Sample | Time [h] | Z´ [Ω·cm2] | -Z" [Ω·cm2] | ¦Z¦ [Ω·cm2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SiF_a | 24 | 3.10x107 | 1.92x107 | 3.65x107 |
|  | 48 | 4.72x106 | 8.16x105 | 4.79x106 |
|  | 72 | 2.18x106 | 3.62x105 | 2.21x106 |
|  | 96 | 1.28x106 | 2.10x105 | 1.30x106 |
|  | 120 | 9.25x105 | 1.66x105 | 9.40x105 |
|  | 144 | 4.72x105 | 7.07x104 | 4.78x105 |
|  | 168 | 2.66x105 | 4.06x104 | 2.69x105 |
| SiF_b | 24 | 3.02x107 | 2.10x107 | 3.68x107 |
|  | 48 | 8.17x106 | 2.05x106 | 8.43x106 |
|  | 72 | 3.69x106 | 7.08x105 | 3.76x106 |
|  | 96 | 2.42x106 | 4.72x105 | 2.47x106 |
|  | 120 | 1.79x106 | 4.04x105 | 1.84x106 |
|  | 144 | 8.29x105 | 1.42x105 | 8.41x105 |
|  | 168 | 4.43x105 | 7.48x104 | 4.49x105 |
| SiF_c | 24 | 2.55x107 | 1.77x107 | 3.11x107 |
|  | 48 | 2.84x106 | 3.64x105 | 2.86x106 |
|  | 72 | 1.74x106 | 2.70x105 | 1.76x106 |
|  | 96 | 1.17x106 | 1.50x105 | 1.18x106 |
|  | 120 | 6.81x105 | 9.30x104 | 6.88x105 |
|  | 144 | 3.50x105 | 5.54x104 | 3.54x105 |
|  | 168 | 2.16x105 | 1.36x104 | 2.17x105 |

| Sample | Time [h] | Avg. ¦Z¦ [Ω·cm2] | Stdev. ¦Z¦ [Ω·cm2] |
| --- | --- | --- | --- |
| SiF | 24 | 3.48 x107 | 3.22 x106 |
|  | 48 | 5.36 x106 | 2.83 x106 |
|  | 72 | 2.58 x106 | 1.05 x106 |
|  | 96 | 1.65 x106 | 7.15 x105 |
|  | 120 | 1.15 x106 | 6.03 x105 |
|  | 144 | 5.58 x105 | 2.53 x105 |
|  | 168 | 3.12 x105 | 1.22 x105 |

Table S2. EIS data for ACC-SiF samples. Values refer to 10 mHz.

| Sample | Time [h] | Z´ [Ω·cm2] | -Z" [Ω·cm2] | ¦Z¦ [Ω·cm2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACC-SiF_a | 24 | 1.40x107 | 6.02x107 | 6.18x107 |
|  | 48 | 2.72x107 | 4.66x107 | 5.39x107 |
|  | 72 | 4.39x106 | 9.29x105 | 4.49x106 |
|  | 96 | 5.22x105 | 4.78x104 | 5.24x105 |
|  | 120 | 7.46x103 | -1.37x102 | 7.46x103 |
|  | 144 | 2.65x103 | -4.01x103 | 4.81x103 |
|  | 168 | 2.68x103 | -7.98x102 | 2.80x103 |
| ACC-SiF_b | 24 | 1.82x107 | 6.54x107 | 6.79x107 |
|  | 48 | 2.12x107 | 1.08x107 | 2.38x107 |
|  | 72 | 6.65x106 | 1.69x106 | 6.86x106 |
|  | 96 | 1.75x106 | 5.61x105 | 1.84x106 |
|  | 120 | 5.78x105 | 2.99x104 | 5.78x105 |
|  | 144 | 3.86x105 | 5.58x104 | 3.90x105 |
|  | 168 | 2.14x105 | 3.38x104 | 2.17x105 |
| ACC-SiF_c | 24 | 1.53x107 | 4.94x107 | 5.17x107 |
|  | 48 | 1.53x107 | 4.70x107 | 4.95x107 |
|  | 72 | 1.52x107 | 7.02x106 | 1.67x107 |
|  | 96 | 4.27x106 | 1.01x106 | 4.39x106 |
|  | 120 | 9.88x105 | 1.21x105 | 9.95x105 |
|  | 144 | 3.69x105 | 3.78x104 | 3.71x105 |
|  | 168 | 1.70x105 | 2.24x104 | 1.72x105 |
| ACC-SiF_d | 24 | 1.32x107 | 6.09x107 | 6.24x107 |
|  | 48 | 1.70x107 | 5.66x107 | 5.91x107 |
|  | 72 | 2.44x107 | 1.43x107 | 2.83x107 |
|  | 96 | 3.09x106 | 5.89x105 | 3.15x106 |
|  | 120 | 5.88x105 | 7.78x104 | 5.93x105 |
|  | 144 | 1.96x105 | 2.10x104 | 1.98x105 |
|  | 168 | 1.14x105 | 1.38x104 | 1.15x105 |

| Sample | Time [h] | Avg. ¦Z¦ [Ω·cm2] | Stdev. ¦Z¦ [Ω·cm2] |
| --- | --- | --- | --- |
| ACC-SiF | 24 | 6.09 x107 | 6.77 x106 |
|  | 48 | 4.66 x107 | 1.57 x107 |
|  | 72 | 1.41 x107 | 1.08 x107 |
|  | 96 | 2.47 x106 | 1.67 x106 |
|  | 120 | 5.44 x105 | 4.06 x105 |
|  | 144 | 2.41 x105 | 1.79 x105 |
|  | 168 | 1.27 x105 | 9.24 x104 |

Table S3. PDP data for SiF samples

| Sample |  | Time | Ecorr [VAg/AgCl] | icorr [A·cm-2] | ϐc [V·dec-1] | Pcorr [mm·yr-1] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SiF | a | 1h | -1.37 | 8.11x10-8 | -0.18 | 1.85x10-3 |
|  | b |  | -1.38 | 2.15x10-8 | -0.20 | 4.92x10-4 |
|  | c |  | -1.40 | 1.46x10-8 | -0.19 | 3.34x10-4 |
|  | Avg. |  | -1.38 | 3.91x10-8 | -0.19 | 8.92x10-4 |
|  | Stdev. |  | 0.01 | 3.65x10-8 | 0.01 | 8.34x10-4 |
|  | a | 12h | -1.12 | 1.02x10-9 | -0.19 | 2.33x10-5 |
|  | b |  | -1.08 | 2.61x10-9 | -0.19 | 5.96x10-5 |
|  | c |  | -1.10 | 6.33x10-9 | -0.18 | 1.45x10-5 |
|  | Avg. |  | -1.10 | 1.42x10-9 | -0.18 | 3.25x10-5 |
|  | Stdev. |  | 0.02 | 1.05x10-9 | 0.01 | 2.39x10-5 |
|  | a | 24h | -1.08 | 4.81x10-10 | -0.23 | 1.10x10-5 |
|  | b |  | -1.11 | 9.96x10-10 | -0.14 | 2.27x10-5 |
|  | c |  | -1.13 | 2.84x10-10 | -0.15 | 6.48x10-6 |
|  | Avg. |  | -1.10 | 5.87x10-10 | -0.18 | 1.34x10-5 |
|  | Stdev. |  | 0.03 | 3.67x10-10 | 0.05 | 8.39x10-6 |

Table S4. PDP data for ACC-SiF samples

| Sample |  | Time | Ecorr [VAg/AgCl] | icorr [A·cm-2] | ϐc [V·dec-1] | Pcorr [mm·yr-1] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACC-SiF | a | 1h | -1.05 | 7.03x10-9 | -0.18 | 1.60x10-4 |
|  | b |  | -1.07 | 4.59x10-9 | -0.22 | 1.05x10-4 |
|  | c |  | -1.03 | 8.17x10-9 | -0.20 | 1.87x10-4 |
|  | Avg. |  | -1.05 | 6.60x10-9 | -0.20 | 1.51x10-4 |
|  | Stdev. |  | 0.02 | 1.83x10-9 | 0.02 | 4.18x10-5 |
|  | a | 12h | -0.84 | 3.28x10-10 | -0.22 | 7.48x10-6 |
|  | b |  | -0.92 | 1.85x10-10 | -0.17 | 4.23x10-6 |
|  | c |  | -0.76 | 1.68x10-10 | -0.28 | 3.84x10-6 |
|  | Avg. |  | -0.84 | 2.27x10-10 | -0.23 | 5.18x10-6 |
|  | Stdev. |  | 0.08 | 8.76x10-11 | 0.06 | 2.00x10-6 |
|  | a | 24h | -0.64 | 2.04x10-10 | -0.40 | 4.65x10-6 |
|  | b |  | -0.58 | 1.27x10-10 | -0.34 | 2.90x10-6 |
|  | c |  | -0.71 | 1.23x10-10 | -0.31 | 2.81x10-6 |
|  | Avg. |  | -0.64 | 1.51x10-10 | -0.35 | 3.45x10-6 |
|  | Stdev. |  | 0.07 | 4.56x10-11 | 0.04 | 1.04x10-6 |