Supplementary Table S1. Fitted EEC parameters for EIS spectra of substrates.

| Substrate | Time | CPEpor, μSsncm-2 | npor | Rpor, kΩcm2 | Dpor, nm | CPEb, μSsncm-2 | nb | Rb, kΩcm2 | Db, nm | ¦Z¦0.01Hz, kΩcm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AM Ti6Al4V | 1 h | 17.23 | 0.87 | 0.038 | 8.76 | 13.37 | 0.85 | 4135 | 1.65 | 768 |
|  | 7 d | 50.33 | 0.77 | 4.81 | 0.39 | 15.20 | 0.60 | 1699 | 0.54 | 171 |
|  | 14 d | 50.10 | 0.79 | 72.17 | 0.72 | 15.99 | 0.59 | 2085 | 0.39 | 120 |
|  | 30 d | 47.89 | 0.80 | 110.30 | 0.69 | 19.40 | 0.70 | 987 | 1.05 | 134 |
| Conv. Ti6Al4V | 1 h | 18.34 | 0.91 | 0.034 | 5.71 | 9.96 | 0.90 | 2209 | 3.59 | 432 |
|  | 7 d | 21.00 | 0.83 | 415.76 | 0.96 | 3.28 | 0.76 | 8489 | 5.38 | 410 |
|  | 14 d | 26.71 | 0.86 | 79.35 | 1.67 | 12.26 | 0.57 | 124 | 3.00 | 140 |
|  | 30 d | 26.47 | 0.84 | 42.04 | 1.87 | 12.87 | 0.52 | 165 | 1.95 | 130 |

Supplementary Table S2. Fitted EEC parameters for EIS spectra of flash-PEO coated specimens.

| PEO 60s | Time | CPEport, μSsncm-2 | npor | Rpor, kΩcm2 | CPEsc, μSsncm-2 | nsc | Rsc, kΩcm2 | CPEb, μSsncm-2 | nb | Rb, kΩcm2 | ¦Z¦0.01Hz, kΩcm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AM Ti6Al4V | 1 h | 9.84 | 0.62 | 0.025 | 18.65 | 0.76 | 1.51 | 18.77 | 0.83 | 403 | 192.5 |
|  | 7 d | 2.33 | 0.76 | 8.11 | 17.99 | 0.39 | 61.6 | 107.3 | 0.58 | 2036 | 90.9 |
|  | 30 d | 3.89 | 0.73 | 1.45 | 22.2 | 0.42 | 15.9 | 43.78 | 0.33 | 817 | 66.9 |
| Conv. Ti6Al4V | 1 h | 30.80 | 0.53 | 0.525 | 2.34 | 0.85 | 9.48 | 5.26 | 0.85 | 871 | 192.5 |
|  | 7 d | 9.83 | 0.74 | 0.035 | 0.21 | 0.96 | 1.08 | 74.9 | 0.45 | 1092 | 42.6 |
|  | 30 d | 5.99 | 0.77 | 0.017 | 1.55 | 0.82 | 0.92 | 80.9 | 0.43 | 782 | 38.2 |

Supplementary Table S3. Fitted EEC parameters for EIS spectra of PEO coated specimens.

| PEO 300s | Time | CPEpor, μSsncm-2 | npor | Rpor, kΩcm2 | CPEsc, μSsncm-2 | nsc | Rsc, kΩcm2 | CPEb, μSsncm-2 | nb | Rb, kΩcm2 | ¦Z¦0.01Hz, kΩcm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AM Ti6Al4V | 1 h | 6.73 | 0.68 | 0.095 | 8.82 | 0.82 | 1.60 | 29.50 | 0.61 | 499 | 125.6 |
|  | 7 d | 0.51 | 0.83 | 0.074 | 6.24 | 0.60 | 4.07 | 42.19 | 0.58 | 391 | 97.7 |
|  | 30 d | 0.39 | 0.81 | 0.351 | 8.28 | 0.54 | 4.76 | 45.69 | 0.57 | 303 | 86.8 |
| Conv. Ti6Al4V | 1 h | 0.47 | 0.84 | 0.066 | 7.07 | 0.92 | 4.09 | 6.33 | 0.66 | 1562 | 671 |
|  | 7 d | 18.09 | 0.58 | 0.022 | 0.76 | 0.99 | 4.75 | 11.27 | 0.75 | 533 | 154.2 |
|  | 30 d | 0.62 | 0.74 | 2.320 | 5.11 | 0.57 | 7.63 | 13.20 | 0.45 | 1849 | 235.67 |

Supplementary Table S4. Average values of ion release from bare and coated AM and conventional Ti6Al4V alloys after 30 d of immersion and corrosion testing in SBF.

| Specimen | Ti4+, g cm-2 | Al3+, g cm-2 | V5+, g cm-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| C-SUB | 0.88 | 41.26 | 0.81 |
| AM-SUB | 0.35 | 30.41 | 7.49 |
| C-300s | 2.67 | 39.36 | 13.89 |
| C-60s | 0.50 | 22.75 | 4.42 |
| AM-300s | 0.51 | 20.61 | 2.28 |
| AM-60s | 0.36 | 26.09 | 7.64 |