Table  1. Composition and PEO process parameters of electrolytes.

| Electrolyte (g/L) Composition | PEO-T Transparent | PEO-S Suspension |
| --- | --- | --- |
| Na3PO4·12H2O | 10 | 10 |
| Na2SiO3·5H2O | 10 | 9 |
| KOH | 8 | 1 |
| CaH7C3PO6 | 2 | - |
| CaO | - | 2.9 |
| Na2EDTA | 3.67 | - |
| σ(mS·cm2) | 40.1 | 24.6 |
| pH | 12.7 | 12.92 |
| Parameters of PEO |  |  |
| Waveform | Square |  |
| Voltage (V) | +350/-50 |  |
| Current density (mA/cm2) | 100 |  |
| Duty cycle (%) | 50 |  |
| Frequency (Hz) | 50 |  |
| Time (s) | 300/600/900 |  |

Table  2. Coatings roughness and surface porosity characteristics.

| Parameters | PEO-T |  |  | PEO-S |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 300 s | 600 s | 900 s | 300 s | 600 s | 900 s |
| Sa (µm) | 0.68 ± 0.05 | 0.71 ± 0.0.7 | 0.62 ± 0.01 | 0.51 ± 0.08 | 0.53 ± 0.10 | 1.91 ± 0.16 |
| S10z (µm) | 9.13 ± 2.95 | 9.88 ± 3.46 | 12.98 ± 1.05 | 5.55 ± 1.71 | 6.94 ± 0.68 | 14.50 ± 1.81 |
| Thickness (µm) | 5.48 ± 0.94 | 6.46 ± 2.24 | 7.33 ± 0.99 | 8.12 ± 0.46 | 10.1 ± 0.52 | 15.1 ± 1.99 |
| Surface pore population density (pore/mm2) | 4.06·106 | 4.09·106 | 4.17·106 | 3.08·106 | 3.55·106 | 3.99·106 |
| Pore área fraction (%) | 3.05 | 2.74 | 2.24 | 4.74 | 4.42 | 1.77 |
| Average pore size (µm) | 0.28 ± 0.04 | 0.24 ± 0.03 | 0.25 ± 0.1 | 0.32 ± 0.12 | 0.28 ± 0.06 | 0.25 ± 0.01 |

Table  3. EDS analysis (at. %) of  PEO-T and PEO-S coatings ate 300, 600 and 900 s.

| Electrolyte | Time (s) | Location | O | Na | Mg | Si | P | K | Ca | Zn | Ca/P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEO-T | 300 | Plan view | 55.5 | 2.6 | 26.7 | 7.7 | 3.4 | 2.2 | 1.7 | 0.1 | 0.50 |
|  |  | 1 | 53.4 | 1.2 | 31.0 | 9.1 | 4.6 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.24 |
|  |  | 2 | 48.3 | 0.3 | 44.8 | 3.8 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.05 |
|  |  | 3 | 33.1 | 0.2 | 62.0 | 2.8 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.00 |
|  | 600 | Plan view | 57.4 | 1.6 | 27.1 | 7.8 | 3.6 | 1.0 | 1.3 | 0.2 | 0.36 |
|  |  | 4 | 50.2 | 1.6 | 31.9 | 8.7 | 4.4 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 0.41 |
|  |  | 5 | 41.7 | 0.5 | 45.9 | 5.7 | 3.8 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.26 |
|  |  | 6 | 48.6 | 0.4 | 47.9 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.14 |
|  | 900 | Plan view | 55.6 | 2.6 | 26.5 | 7.6 | 3.5 | 2.2 | 1.7 | 0.4 | 0.49 |
|  |  | 7 | 52.9 | 2.2 | 30.1 | 8.2 | 3.5 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 0.31 |
|  |  | 8 | 41.2 | 1.3 | 37.2 | 10.4 | 5.2 | 2.0 | 2.0 | 0.7 | 0.38 |
|  |  | 9 | 37.1 | 0.3 | 56.9 | 2.9 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.06 |
| PEO-S | 300 | Plan view | 48.4 | 1.7 | 34.1 | 9.4 | 2.7 | 0.7 | 2.6 | 0.4 | 0.96 |
|  |  | 1 | 37.6 | 0.3 | 55.7 | 4.8 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.33 |
|  |  | 2 | 42.7 | 2.2 | 37.0 | 12.9 | 2.8 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.46 |
|  | 600 | Plan view | 34.0 | 0.9 | 49.0 | 11.3 | 2.9 | 0.3 | 1.6 | 0.0 | 0.55 |
|  |  | 3 | 27.0 | 0.5 | 64.0 | 5.6 | 1.6 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.75 |
|  |  | 4 | 41.8 | 1.9 | 39.0 | 12 | 2.8 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 0.39 |
|  |  | 5 | 34.1 | 0.7 | 44.7 | 14.7 | 4.5 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.07 |
|  | 900 | Plan view | 11.4 | 0.4 | 80.0 | 4.7 | 1.6 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 0.63 |
|  |  | 6 | 53.7 | 3.9 | 29.6 | 7.8 | 3.4 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.24 |
|  |  | 7 | 45.8 | 2.2 | 34.2 | 14.1 | 2.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.03 |

Table  4. Corrosion characteristics from polarization curves from Figure 5.

| Electrolyte | Time (s) | Ecorr (V) | icorr (µA/cm2) | Epit (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg3Zn0.4Ca |  | -1.62 | 30.25 | -1.42 |
| PEO-T | 300 | -1.53 | 2.50 | -1.31 |
|  | 600 | -1.50 | 3.76 | -1.30 |
|  | 900 | -1.49 | 3.02 | -1.28 |
| PEO-S | 300 | -1.57 | 1.97 | -1.36 |
|  | 600 | -1.62 | 0.99 | -1.35 |
|  | 900 | -1.60 | 0.84 | -1.34 |

Table  5. Fitted electrical parameters of EIS spectra after 1 h of immersion in inorganic α-MEM solution.

| Sample | Time (s) | Relec (Ω·cm2) |  | CPE1 (µS·sn·cm-2) |  | n1 |  | R1 (Ω·cm2) |  | CPE2 (µS·sn·cm-2) |  | n2 |  | R2 (Ω·cm2) |  | CPEdl (mS·sn·cm-2) | n3 | Rct (Ω·cm2) | Rtotal (Ω·cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Substrate |  |  | 56.9 |  | 26.6 |  | 0.63 |  | 198 |  | 19.7 |  | 0.89 |  | 3014 | 2.1 | 0.51 | 3800 | 7068.9 |  |
| PEO-T | 300 | 43.9 |  | 7.3 |  | 0.67 |  | 585.5 |  | 11.9 |  | 0.78 |  | 3002 |  | 26.7 | 0.9 | 5310.4 | 8941.8 |  |  |
|  | 600 | 29.5 |  | 2.7 |  | 0.66 |  | 1762 |  | 7.41 |  | 0.69 |  | 13896 |  | 5.78 | 0.9 | 32523.5 | 48211 |  |  |
|  | 900 | 34.1 |  | 0.7 |  | 0.75 |  | 1255 |  | 8.6 |  | 0.59 |  | 3419 |  | 12.9 | 0.9 | 13408.1 | 18116.2 |  |  |
| PEO-S | 300 | 36.6 |  | 4.8 |  | 0.64 |  | 839.1 |  | 10.4 |  | 0.68 |  | 12286 |  | 4.44 | 0.9 | 30760.7 | 43922.4 |  |  |
|  | 600 | 21.9 |  | 6.0 |  | 0.54 |  | 1036 |  | 10.1 |  | 0.69 |  | 17130 |  | 5.3 | 0.9 | 38187.9 | 56375.8 |  |  |
|  | 900 | 74.7 |  | 17.8 |  | 0.54 |  | 298.8 |  | 19.4 |  | 0.77 |  | 5075 |  | 4.3 | 0.68 | 12301.5 | 17750 |  |  |

Table  6. Corrected H2 volume obtained from Figure 8.

| Electrolyte | Time (s) | VH2 corrected (mL/cm2) | Degradation rate (mm/year) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mg3Zn0.4Ca |  | 2.6 ± 0.7 | 1.04 |
| PEO-T | 600 | 6.4 ± 3.7 | 2.57 |
| PEO-S | 300 | 2.5 ± 0.9 | 0.72 |