Table S1. EDS for PCC-SiF sediments collected

| PCC-SiF sediments | O | Mg | Si | P | K | Ca | Mn | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 75.81 | 3.63 | 3.90 | 6.80 | 1.80 | 1.35 | 2.44 | 4.27 |
| S2 | 63.94 | 11.36 | 11.64 | 1.34 | 2.91 | 0.63 | 2.98 | 5.20 |